1. **Camiseta Tejida Henley Crew**

Camiseta de punto de cuello redondo, manga larga, tres botones, abertura de tipo Henley de talle largo.

**Tela:** Resistente a la flama 6 oz. Spentex NGI cerrado.

**HRC:** 2   
**Clasificación:** 13 cal/cm2 NFPA 2112 Flash Fire UL Certified.   
**Color:** Azul Real   
**Tallas:** SM-3XL   
**Colores especiales:** Azul Marino, Arena, Gris, Rojo y Naranja.

1. **Camisa de Trabajo Twill**

Camisa de manga larga de cuello de 7 botones, doble bolsa de botón.

**Tela:** Resistente a la flama 6 oz. Spentex NGI 2/1 Twill.

**HRC:** 2

**Clasificación:** 9.3 cal/cm2 NFPA 2112 Flash Fire UL Certified.   
**Color:** Azul Real

**Tallas:** SM-3XL

**Colores especiales:** Azul Marino, Arena, Gris, Rojo y Naranja.

1. **Pantalón de Trabajo Spentex NGL**

Pantalón con bolsas fronales y raseras, costura doble superior para evitar ruptura. Sin dobladillo.

**Tela:** Resistente a la flama 7.5 oz. Spentex NGI Twill

**HRC:** 2

**Clasificación:** 12 cal/cm2 NFPA 2112 Flash Fire UL Certified.   
**Color:** Azul Marino   
**Tallas:**  Cintura 28”-52” Longitud 28”-36”

1. **Pantalón de Mezclilla Indura por NSA**

100% de algodón americano en mezclilla Indura con una protección de arco eléctrico de 18 ATPV cal/cm2. Resistente a la flama, corte relajado con un diseño de 5 bolsas estilo jean. Pre-lavados para mayor comodidad.

**Tela:** Mezclilla pre-lavada 100% Indura resistente a la flama de 14 oz. Westex

**HRC:** 2

**Clasificación:** 18 cal/cm2   
**Color:** Azul   
**Tallas:**  Cintura 28”-52” Longitud 28”-36”

1. **Sobre Pantalón**

Cuenta con elástico tunelizado en la cintura, cierre retar dante a la flama en gacho y presilla de tobillo, cintos ajustables para sellar parte baja de la pierna material de 88/12 de 9oz.

**Tela:** 88/12  
**Tallas:** SM-3XL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| • **Colores** | Khaki | Azul Marino |
| • **HRC:** | 2 | 4 |
| • **Clasificación:** | 12 cal/cm2 | 40 cal/cm2 |
|  |  |  |

1. **Overoles**

Están hechos con tela 88/12, cocidos con hilo NOMEX. Incluye una cintura elástica cosida, un cierre de pierna con gancho y presilla de la pantorrilla hacia el pie para facilitar la entrada de la bota, con puños elásticos RF.

**Tela:** 88/12

**Tallas:** SM-3XL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| • **Colores** | Khaki | Azul Marino |
| • **HRC:** | 2 | 4 |
| • **Clasificación:** | 12 cal/cm2 | 40 cal/cm2 |
|  |  |  |

1. **Overol Estándar**

Overol de una pieza costura superior, cuello plano, cremallera de latón doble oculta. Dos bolsas a la cadera con acceso con botón de presión oculto y dos bolsas de pecho. Costura de seguridad en la entrepierna, para mayor durabilidad.

**Tela:** Resistente a la flama 6 oz. Spentex NGI 2/1 Twill

**HRC:** 2

**Clasificación:** 9.3 al/cm2 NFPA 2112 Flash Fire UL Certified.   
**Color:** Azul Real

**Colores especiales:** Azul Marino, Arena, Gris, Rojo y naranja.

**Tallas:**  Cintura 28”-52” Longitud 28”-36”

**Colores especiales:** Azul Marino, Arena, Gris, Rojo y Naranja.

1. **Kit de Arco Eléctrico**

Utilizando la línea 88/12 de productos de arco eléctrico, combinación de escafandra, gafas de seguridad Veratti GT con anti paño, una bolsa para el kit, una prenda superior (gabardina o chaqueta corta) y una prenda baja (overol con peto, painas o sobre pantalón).

**Tela:** 88/12

**Tallas:** SM-3XL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| • **Colores** | Khaki | Azul Marino |
| • **HRC:** | 2 | 4 |
| • **Clasificación:** | 12 cal/cm2 | 40 cal/cm2 |
|  |  |  |